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Der kigges på 4. række i tabellen, når der også er kigget på 4. række i selve dimensioneringstabellen. 
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Træ75 side 43 - Tabel 4
Længste lysvidde (Målt på tegning): 4,19 m
Der udlægges en bjælke i midten af hvert spær felt, med cc mål på max 0,5 m
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Tabel 4, Trebjz=lkelag indenfor samme bolig. Lysvidde L op til5 m overholder kravtiLsvingninger.
Lysikrer, 3t den ojeblikkelige nedopjning for nyttelast i boliger er mindre end 1/600, 0g L sikrer, at breevnen overfor
punktlast  boliger er flstraskkelig. Den 2f de to lysvidder, der ikke er afgorende, er sat i parentes.
Tabeluzrdieme galder for styrkeklasse (18. For andre styrkeklssser multipliceres med faktoreme s, 0g 5 1 tabel 5

Bjlkedimen-

sioner,mm

Bjlkeafstand, m

03 04 05 06 08
bk L i Ly P L L, Ly L, L 1,

45 120 (245) 151 (221) 148 (205) 146  (192) 14  (173) L4
45 185 (298) 220 (269) 216 (249) 212 (238) 208 (212) 201
45170 (351) 300 (318) 292 (294) 285 276 (278) 250 (267)
45 195 (s04) 388 366 (376) 339 (365) 318 (355) 288 (338)
45220 457 (484) 414 (s66) 384 (451) 361 (437) 327 (514)
MasEEEEN 510t (5879 463 (562) MZON (541) 403 (523) 365 (492)
45 295 616" (809%)  559% (7,689  518% (138%) 487 (1.04) 442 (656)
700 120 (285 236 (258) 229 (239 225 (224) 220 203 (213)
00 165 (e 337 314 (328) 291 (319) 273 (311) 247 (297)
70 170 408 (s53) 370 (437) 343 (423) 322 (s11) 291 (389)
70 195 470 (579 426 (355) 395 (535) 371 (517) 336 (486)
700 220 s31% (7159 482 (681) 446 (653) 419 (628) 380 (587)
70 265 5930 (859%)  538% (813%) 498 (776) 468 (144) 425 (691)
70295 706% (1L64%)  6,50° (10929 6,02 (1033%)  566* (9847  513° (906%)
95 120 (317) 315 287 (306) 265 (298) 249 (91) 225 (279
95 145 385 (s47) 349 (432) 323 (s18) 303 (s06) 275 (385)
95 170 453 (59) 411 (5700 380 (549) 357 (530) 324 (498)
95 195 521% (7559 473 (719) 438 (688) 411 (661) 373 (617)
95 220 s89% (9267 534% (875%) 495 (833) 466 (197) 422 (739)
95 245 657* (1L,0s%)  596% (1037) 553 (9839 520° (937) 471 (8ed)
95 295 794% (1479%)  7.00° (1376") 668 (1294%)  628* (1227%)  569° (1121%)

“Ved lysvidder storre end 5 m er krav il svingninger ikke eftervist og krver szrlig undersogelse
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Lodpost,se fastgprelses-

detaljer pa side 41

Hulplader og kamsom

Forbindelser: 2 hulplader b/ 1,5 mm, antal kamsgm 4,035 pr. plade Trek i sperfod
Pl P2 P3 P4

bxl Sem_ bxl Sem__ bxl Som_ bxl Sem NN
120x380 23:21  80x300 &7  140x140 5+5  100x260 10+10 59
120x340 25:26  80x300 1148 140x140 9+9  100x260 10+10 69
120x380 24430 100x300 19+15  140xI180 11+11  100x260 10+10 8,1
C140x380 23431 120x300 20417 140180 13+13  100x260 I1+11 8O
140x380 23435 120x380 24+18  160xI180 15415  100x260 14+14 100
140x420 23434 120x380 26+20  160x180 16+16  100x300 14+14 106
160x420 22436 160x380 26+20  160x220 18+18  120x300 14+14 114
160x420 21442 160x380 33425 180x220 20420  120x300 18+18 128
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Spendvidder og trdimensioner
Spandvidde Lim_Tradimensioner i mm

Letogwngttay  Hoved Fod  Hancbind

70 45x195 45x195 45x95
77 45x195  45x195  45x120
82 45x195  45x195  45x145
B6 45195 45x195 4SxIT0
90 45x195  45x195  45x195
93 45x195 45x195  45x220
97 45x195 45x195  45x245

103 45%220 45x195  45x270





